**جدول عیوب کلاف ورق سیاه در قسمت ورودی خط تولید**

**تاریخ: 2/2/93**

**شماره کلاف: 133130(A7)**

**سایز(میلیمتر) :0.19\*832**

**وزن(کیلوگرم):6880**

**کشور تولید کننده: CHINA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| میزان عیب | شرح عیب | ردیف |
|  | OK | 1 |
| در دیامترهای میانی در نقاط مختلف ورق | زنگ زدگی | 2 |
| سمت اپراتور ساید | موج کناری | 3 |
|  | کاناله یا موج میانی | 4 |
|  | تلسکوپی | 5 |
|  | تغیر ضخامت در طول کلاف | 6 |
| به صورت پراکنده در طول کلاف | لکه روغن | 7 |
|  | لکه امولسیون و کثیفی | 8 |
|  | بریدگی در طول ورق | 9 |
|  | کاهش ضخامت لحظه ای | 10 |
|  | تا خوردگی | 11 |
|  | خراش | 12 |
| در 200 متر ابتدای کلاف | دنت | 13 |
|  | روغن زیاد | 14 |
|  | باندهای لودر | 15 |
|  | کناره بری(دندانه اره ای) | 16 |
|  | ترک لبه ای | 17 |
|  | زبری اشتباه | 18 |
|  | سایش | 19 |
|  | حالت گرده ماهی | 20 |
|  | حالت زین اسبی | 21 |
|  | شل پیچیده بودن کلاف  (به حالت تخم مرغی شکل) | 22 |
|  | سفت پیچیده بودن کلاف  (به حالت چشمی و قلبی شکل) | 23 |
|  | زدگی لایه چشمی | 24 |
| سمت درایو ساید | زدگی کنار کلاف | 25 |
| 56-T3 | میزان سختی و تمپر ورق | 26 |