**بسمه تعالی**

**مدیریت محترم جناب آقای مهندس هادی**

**1/2/1393**

**با سلام**

احتراماً، کلاف های قلع اندود زیر جهت ارائه شیت با طول برش 942 میلی متر به مشتری با نام" **کبیران شرق** "، با کاربرد "بدنه قوطی یک کیلویی " از نوع ورق قلع اندود درجه یک بوده که با کنترل ابعادی، طبق استاندارد JIS G3303 مطابقت دارد.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Manufacturers black plate** | **Weight**  **(Kg)** | **Nominal Width**  **(mm)** | **Nominal Thickness**  **(mm)** | **Coil No.** | **No.** |
| RUSSIA | 7420 | 910 | 0.19 | 2579-1 | 1 |
| RUSSIA | 7300 | 910 | 0.19 | 2470-1 | 2 |
| RUSSIA | 7270 | 910 | 0.19 | 2470-2 | 3 |
| RUSSIA | 7470 | 910 | 0.19 | 2579-2 | 4 |
|  | **29460** | **Total** |  | | |

**توضیح :**

**-** این تاییدیه جهت ارائه به واحد بازرگانی و فروش صادر گردیده است.

**کنترل کیفیت**